RUE DU RIVAGE 35

4040        HERSTAL

## Tel. :	04/248.39.51	Fax. : 04/240.04.22	TVA : BE422.859.127

## Fiche d’identification du sable HSRMEU0/4II

- Désignation (cf. § 4 et l’annexe A du PTV 411)

| Identification | Granularité | Finesse | Variabilité | Teneur en Fine | Propreté | Indication |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Sable Rond | 0/4 | MF | A | f3 | a | II |

- Caractéristiques minéralogiques et origine

  - Caractéristiques minéralogiques : Sable Alluvionnaire (Silico Quartzite)

  - Lieu d’extraction : Kinrooi (Dragues Ingrid)

  - Lieu d’extraction : Kinrooi (Dragues Ijssel & Sigrid)

  - Lieu de traitement : Herstal

- Granularité

|  | ##### Tamis obligatoires |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ouverture du tamis (mm) | 2 D:8 | 1,4 D: 5,6 | D : 4 | 2 | 1 | 0,500 | 0,250 | 0,125 |
| Passants (%) | 100 | 98 - 100 | 95 - 99 | 85 – 99 | 75 – 95 | 60 – 80 | 20 – 40 | 0 – 10 |
| Valeur Moyenne Basée sur 6 mois (%) | 100 | 100 | 98 | 94 | 88 | 73 | 26 | 2 |

| Tamis (mm) | Passant moyen en % | Exigence min. – max. |
| --- | --- | --- |
| 0,063 | 0.5 | 0 – 3 |
| Module de finesse du sable selon l’annexe B de l’EN 12620 |  |  |
| Valeur moyenne 6 deniers mois : 2.19 - MF |  |  |

| 05 0965–CPR–GT0 555 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EN 12620 : granulats pour béton |  |  |  |  |
| Caractéristiques | CAT. | Moyenne (2 dernières années) | PTV 411 | Unité |
| Classe granulaire – Granularité | 0/4 - Gf85 | - | 0/4 | - |
| Tolérances applicables à la granularité | Annexe C | - | A | - |
| Teneur en fines (EN 933-1) | f3 | - | f3 | - |
| Qualité des fines (EN 933-9) | NT (< 3%) | - | a | - |
| Mat. Organiques (MO) (EN 1744-1, art.15) | Test Négatif |  |  |  |
| Teneur en Matière Organique (NBN B 11-256) | - | 0 | ≤ 0.5 | % |
| Masse volumique réelle prd(EN 1097-6) | - | 2.64 | 2.64 ± 100 | Mg/m³ |
| Coeff. d’absorption d’eau (EN 1097-6) | - | 0,2 | 0.4 ± 0.3 | % |

La certification BENOR du produit indique que, sur base d’un contrôle périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente, comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche BENOR contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l’organisme de certification.

| Version du | Remplace la version du | Nom du Représentant Habilité | Titre du Représentant Habilité | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29/09/2023 | 25/08/2023 | F. Lavigne | Responsable Qualité |  |